LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ SI PROBARE STRATE LA SONDA 1 STANCESTI

PROIECT NR. 904 / 5518

FAZA : PT + DE

SPECIFICATIE PENTRU EXECUŢIA / REPARAŢIA DRUMURILOR DE ACCES LA SONDA ŞI A CAREURILOR DE SONDA

| 0 | 09.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nedelcu Mihai |  | Chercea Adrian |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Consilier |  |
| CLIENT : S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA TARGU MURES |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | RA | 05 | NM | 00 |

CUPRINS

I.FUNDATII DIN PIATRĂ SPARTĂ	3

1. DOMENIUL DE UTILIZARE	3

2. ELEMENTE GEOMETRICE	3

3. MATERIALE COMPONENTE	3

4. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE	5

5. VERIFICAREA CALITATII	7

6. VERIFICARE EXECUTIEI LUCRARILOR	8

7. RECEPTIA LUCRARILOR	9

II. Îmbrăcăminţi din dale prefabricate din beton armat	10

# I.FUNDATII DIN PIATRĂ SPARTĂ

## 1. DOMENIUL DE UTILIZARE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal pentru sisteme rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

## 2. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect .

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradata , cu care se strapunge stratul , la fiecare 200 m de drum executat sau 1500 mp de suprafata executata

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei . Abaterea limita la grosime poate fi de   20 mm .

Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect . Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului . Se admit abateri la latime de    5 cm .

Panta transversala a fundatiei de piatra sparta este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in proiect . Abaterea limita la panta este   4 % , in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m .

Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa . Abaterea limita la cotele fundatiei , fata de cotele din proiect pot fi de    10 mm .,

## 3. MATERIALE COMPONENTE

Fundatiile  din piatra sparta

Ca agregate naturale se foloseşte piatra spartă pentru drumuri, sort 40 - 63 mm sau 63 - 80 mm.

Pentru împănare se foloseşte split sort 8 - 40 mm, iar pentru colmatare se utilizează nisip sort   0 – 4 mm sau savură 0 – 8 mm.

Caracteristicile acestor materiale sunt evidenţiate în EN 13242:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă şi în construcţia de drumuri.

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile (nealterabile la aer , apa sau inghet) .

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase .

Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant , carbune , lemn , resturi vegetale sau elemente alterate) si trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate de mai jos:

CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU :

NISIP SAU PIETRIS:

| CARACTERISTICI | Conditii de admisibilitate pentru : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strat izolator | Strat de protectie |
| Sort ( ochiuri patrate ) | 0 - 4 | 4 - 8 |
| Granulozitate : - continut de fractiuni sub 0.01 mm , % max - continut de fractiuni sub 0.02 mm , % max. | 14 | 5 |

BALAST :

| CARACTERISTICI | Conditii de admisibilitate |
| --- | --- |
| Sort ( ochiuri patrate ) | 0 - 63 |
| Continut de fractiuni , % max - sub 0.02 mm - 0 – 63 mm | 3 100 |
| Coeficient de neuniformitate , min | 15 |
| Echivalentul de nisip ( EN) , min. | 30 |
| Uzura cu masina tip Los Angeles ( LA) % max. | 50 |

Granulozitatea balastului :

| Sort | Limita | Treceri la % din greutate prin site sau ciururi cu dimensiunile in mm : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 50 | 63 |
| 0 - 63 | infer | 1 |  | 3 | 4 | 18 | 25 | 37 | 50 | 80 | 10 |
|  | super | 3 |  | 18 | 38 | 57 | 70 | 82 | 90 | 98 | 100 |

PIATRA SPARTA :

| Sort Caracteristica | Savura | Piatra sparta (split ) |  |  | Piatra sparta mare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conditii de admisibilitate |  |  |  |  |  |
|  | 0 – 8 | 8-16 | 16-25 | 25-40 | 40-63 | 63-80 |
| Continut de granule : -raman pe ciurul superior , % , max. -trec prin ciurul inferior , % , max. | 5 - | 5 10 |  |  | 5 10 | 5 10 |
| Continut de granule alterate , moi , friabile , poroase si vaculare , % , max. | - | 10 |  |  | 10 | - |
| Forma granulelor : - coeficient de forma , % , max. | - | 35 |  |  | 35 | 35 |
| Coeficient de impuritati : - corpuri straine , % , max . - fractiuni sub 0.1mm , % , max . | 1 - | 1 3 |  |  | 1 nu e cazul | 1 nu e cazul |
| Uzura cu masina tip Los Angeles % max. | - | 30 |  |  | Corespunzator clasei rocii |  |
| Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) , 5 cicluri ,% ,max . | - | 6 |  |  | 3 | nu e cazul |

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL :

| CARACTERISTICI | Conditii de admisibilitate |  |
| --- | --- | --- |
| Sort | 0 - 40 | 0 - 63 |
| Continut de fractiuni , % max .: sub 0.02 mm sub 0.2 mm - 0…8 mm - 16..40 mm - 25..63 mm | 3 3…14 42…65 20…40 - | 3 2…14 35…55 - 20…40 |
| Echivalent de nisip (doar in cazul folosirii nisipului natural ) ( EN ) , min. | 30 |  |
| Uzura cu masina tip Los Angeles % max. | 30 |  |
| Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) , 5 cicluri ,% ,max . | 6 pentru split 3 pentru piatra sparta mare 40-63 |  |

Granulozitatea pietrei sparte amestec optimal :

| Sort | Limita | Treceri la % din greutate prin site sau ciururi cu dimensiunile in mm : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 0 – 40 | infer | 0 | 2 | 3 | 12 | 28 | 42 | 60 | 75 | 90 | - |
|  | super | 3 | 10 | 14 | 30 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | - |
| 0 - 63 | infer | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 31 | 48 | 60 | 75 | 90 |
|  | super | 3 | 10 | 14 | 27 | 42 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Piatra sparta amestec optimal se obtine prin :

- amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 25-40 si 40-63 mm intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu 4 compartimente

- sau direct de la concasor daca se indeplinesc conditiile de admisibilitate si granulozitate .

Apa pentru udat  trebuie să îndeplinească condiţiile din SR EN 1008:2003 : Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton.

## 4. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii straturilor de fundatie pe un tronson de min. 30 m lungime cu latimea de cel putin 3,50 m (dublul latimii utilajului de compactat) in scopul stabiliri parametrilor de compactare si anume :

- componenta, viteza de compactare, tehnologia si intensitatea Q/s de compactare a tande-mului de utilaje de compactare si a modului de actiune a acestuia,  pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini

- grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier intr-un strat

- La executia straturilor de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari .

Execuţia straturilor de fundaţie începe numai după recepţia terasamentelor, conform STAS 2914 – 84, în cazul execuţiei acestora direct pe patul drumului sau după recepţia substraturilor de fundaţie.

Execuţia straturilor de fundaţie din piatră spartă mare, sort 40 – 63 mm şi/sau 63 – 80 mm necesită următoarele :

- aşternerea şi compactarea la uscat a pietrei sparte. Până la încleştarea pietrei sparte, compactarea se face cu compactare cu rulouri netede de 6 - 8 to, după care operaţia se continuă cu compactare cu pneuri sau vibratoare de 10 - 14 to. Numarul de treceri este cel stabilit pe tronsonul experimental.

- împănarea cu split, sort 16-25 mm, a suprafeţei stratului de piatră spartă şi compactare;

- umplerea prin înnoroire a golurilor rămase după împănare cu savură 0 – 8 mm sau nisip  0 – 4 mm asternute uniform , stropite cu apa si se compacteaza pana la fixarea definitiva.

Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura ) .

In cazul in care stratul superior este macadam sau beton de ciment nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta .

La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente , asigurandu-se totodata si masuri de evacuare a apelor .

Se interzice executia stratului de fundatie cu balast inghetat .

Se interzice asternerea balastului pe pat acoperit cu un strat de zapada sau inghetat .

## 5. VERIFICAREA CALITATII

  - Verificarea calitatii materialelor. Toate operaţiile care privesc controlul calităţii materialelor şi al execuţiei lucrărilor, conform standardului STAS 6400-84 „Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate”, vor fi urmărite şi verificate de beneficiar.

  - Verificarea capacităţii portante la nivelul straturilor de fundaţie sau a straturilor de bază se efectuează prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform reglementărilor legale în vigoare. STAS 8942/3-90. Teren de fundare. Determinarea modului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa.

  - Verificarea elementelor geometrice

Grosimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect . Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate , cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau 1500 mp suprafata executata .

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. Abaterea limita la grosime poate fi de   20 mm .

Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect . Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. Se admit abateri la latime de    5 cm .

Panta transversala a fundatiei de piatra sparta este cea a imbracamintii sub care se executa ,  prevazuta in proiect . Abaterea limita la panta este   4 % , in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.

Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa . Abaterea limita la cotele fundatiei , fata de cotele din proiect pot fi   10 mm .

Latimea stratului se verifica conform STAS 1598/1-89 Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie)  si  STAS 1598/2-89  Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri.  Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie

Grosimea stratului trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiect

Cotele profilului longitudinal  se verifica in axul drumului si trebuie sa corespunda celor din proiectul de executie.

Metodele de verificare pentru agregate naturale concasate sunt  conform EN 13450:2002 „Agregate pentru balast de cale ferată”, iar pentru nisip natural conform STAS 4606-80 „Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. Metode de încercare”.

Înainte de aşternerea macadamului  se verifică dacă fundaţia îndeplineşte condiţiile prevăzute în STAS 6400-84 „Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate”.

La aşternerea şi cilindrarea materialelor granulare în diferite  reprize şi la sfârşitul fixării definitive se verifică denivelările atât  în profil longitudinal cât şi în profil transversal, în conformitate cu prevederile din SR 179-1995 „Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminte din macadam. Condiţii tehnice generale de calitate”.

Cotele profilului longitudinal se verifică prin nivelment geometric în axa drumului.

Rezultatele verificărilor materialelor şi a lucrărilor executate se înscriu în evidenţele de şantier.

## 6. VERIFICARE EXECUTIEI LUCRARILOR

- compactarea se verifica prin supunerea la strivire a unei pietre sparte cu dimensiuni de cca 40 mm de accea si natura petrografica cu a pietrei sparte din drum , aruncata in fata utilajului cu care s-a facut compactarea. Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita, fara ca stratul sa sufere dizlocari sau deformari .

- uniformitatea executiei se verifica prin masuratori cu deflectometrul cu parghie, tip Benkelman, conform instructiunilor din indicativul  CD 31-2002-Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capaciăţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide Uniformitatea se considera satisfacatoare , daca coeficientul de variatie este sub 35 % .

## 7. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa , desenata ,  in caietul de sarcini sau dispozitii de santier pentru o anumita etapa sunt terminate si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare .

Ea consta in  intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse , procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante .

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa, adica:

- documente – furnizori ( dupa caz ) :

  - certificate de calitate ;

  - declaratie de conformitate ;

  - buletine de analiza ;

  - dosar al produsului ;

  - agrement tehnic .

- documente – executie ( dupa caz ) :

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare – primire a amplasamentului si a bornelor de reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul ;

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului , in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii .

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie si se va face in conditiile prezentului caiet de sarcini pe baza verificarii starii lucrarii , a eventualelor probleme specificate de comise la terminarea lucrarilor in procesul verbal .

# II. Îmbrăcăminţi din dale prefabricate din beton armat

La executarea drumului interior în careu şi a platformelor se vor folosi îmbrăcăminţi din dale prefabricate de beton armat pentru drumuri, cu dimensiunile  de 3,0 x 1,0 x 0,18 m.

Este interzis executarea lucrărilor de îmbrăcăminţi înainte de efectuarea recepţiei fundaţiilor conform STAS 6400 – 84. Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitat

Executarea îmbrăcăminţilor se începe cu aşternerea unui strat de bază din nisip cu granulaţia de 0 – 4 mm, în grosime de 2 cm.

Suprafaţa stratului de nisip se va nivela cu dreptarul de min. 3,0 m lungime, astfel ca să se obţină un plan perfect paralel cu stratul de bază.

Montarea prefabricatelor se începe de la punctul ,,O’’ al liniei roşii, astfel ca utilajul de ridicat să fie calat pe dalele deja montate sau înaintea acestora. În acest fel se realizează şi compactarea stratului de bază a prefabricatelor, în mod uniform.

Aşezarea prefabricatelor pe patul de nisip se va face în aşa fel ca prefabricatele să se culce pe acesta în direcţie verticală, fără mişcări laterale, ce ar putea micşora grosimea stratului.

Menţinerea aliniamentului şi a cotei platformei dalate se va realiza prin fixarea de ţăruşi metalici şi întinderea unei sârme de trasaj ( d = 1 mm ) în aliniament lateral şi la cota prescrisă prin proiect.

Verificarea cotei finite se va efectua în permanenţă în timpul execuţiei şi cu aparat de nivelment.

După montarea prefabricatelor rosturile rămase între ele se vor colmata cu nisip cu granulaţia de 0 – 4 mm.

La platformele cu distanţe mai mari între dale (0,5 m , platformă prăjini, fundaţie habe) spaţiile rămase nedalate se vor umple cu balast în grosimea dalei de beton              (18 cm.). Aceste suprafeţe pietruite nu se vor compacta, nefiind purtătoare de sarcini.

Verificarea denivelărilor între dale se va face cu dreptarul de 3,0 m aşezat în lungul traseului drumului.

Abaterea sub dreptar nu trebuie să depăşească ± 1 mm faţă de abaterea dimensiunilor admise pentru elemente prefabricate de beton.